СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS BETA BLOCK –  реагент, на основе модифицированного полимера, который формирует прочный гель и тем самым предотвращает поглащение раствора (бурового или цементного) породой. Может использоваться как в пресной воде, так и в растворах солей. Может быть использован в комбинации с бентонитом или цементом, в зависимости от того, поглощение какого раствора надо остановить.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Сероватые сыпучие хлопья

РАСТВОРИМОСТЬ:………..	Растворимы во всех типах воды и растворах солей.

СОВМЕСТИМОСТЬ:……….	Совместимы со всеми видами пластовой

ВЯЗКОСТЬ:………………….	Формирует гель при низких концентрациях

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ………………..	300-400 кг\м3

ВЛАЖНОСТЬ………………..	макс. 8 %

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  WCS BETA BLOCK

WCS BETA BLOCK смешивается с дизельным топливом (с добавление бентонита\цемента) и закачивается через буровую трубу в зону поглащения раствора. В тоже самое время расчетное количество воды или раствора соли закачивается через затрубное пространство. В результате контакта и смешивания на дне скважины, формируется прочный гель, который может быть под давлением закачан в породу (пустоты). Через 1 час данный раствор достаточно прочен, чтобы продолжать бурение без дальнейших потерь раствора.

ПРИМЕРЫ КОМПОЗИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WCS BETA BLOCK

Дизтопливо\Бентонит\ WCS BETA BLOCK

- Дизтопливо	1 м3

- WCS BETA BLOCK	400 кг

- Бентонит	400 кг

- Цемент класса А	400 кг

Одновременно закачайте через затрубное пространство 1,2 м3 воды\солевого раствора

Дизтопливо\Цемент \ WCS BETA BLOCK

- Дизтопливо	1 м3

- WCS BETA BLOCK	400 кг

- Цемент класса А	700 кг

Одновременно закачайте через затрубное пространство 1,0 м3 воды\солевого раствора

Дизтопливо\ WCS BETA BLOCK

- Дизтопливо	1 м3

- WCS BETA BLOCK	1000 кг

Одновременно закачайте через затрубное пространство до 10,0 м3 воды\солевого раствора. Количество воды зависит от требуемой прочности геля.

Срок хранения – 24 месяца

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем