СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS BETA FWV –  понизитель фильтрации и загуститель для буровых растворов без твердой фазы на основе пресной воды.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Сероватый сыпучий порошок.

ТИП ПОЛИМЕРА:	Модифицированный полимер.

СОВМЕСТИМОСТЬ:………. 	Совместим  со всеми типами буровых растворов

РАСТВОРИМОСТЬ:	 Легко растворяется  в воде без комкообразования.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:	630 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ:……………….	7 % макс.

ТИПИЧНАЯ

ДОЗИРОВКА:	5-30 кг/м3

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS BETA FWV

WCS BETA FWV обеспечивает высокое напряжение сдвига и прочность геля для эффективного суспензирования и переноса бурового шлама. Также придает раствору низкую фильтрацию без необходимости добавлять бентонит. Наносит минимальный ущерб пробуриваемой породе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

|  | Раствор на пресной воде, рН 7-9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | WCS BETA FWV 10 гр.\л | WCS BETA FWV 20 гр.\л |
| Условная вязкость, сП | 12 | 55 |
| Сопротивление сдвигу, кг\м2 | 0,19 | 1,47 |
| Водоотдача по АНИ (API), мл\30 мин | 12 | 8 |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ОБРАЩЕНИЕ

Храните в сухом, прохладном месте. Избегайте создания и вдыхания пыли.

УПАКОВКА

WCS BETA FWV  поставляется в мешках весом 25 кг