СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS DS FR – низковязкий понизитель фильтрации буровых растворов, устойчивый к ферментированию.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Белый или грязно-белый сыпучий порошок.

ТИП ПОЛИМЕРА:	Стабилизированный модифицированный крахмал,

СТАБИЛЬНОСТЬ                  	Стабилизирован экологически безопасным бактерицидом

СОВМЕСТИМОСТЬ              	Совместим с высокими концентрациями ионов натрия, калия,

кальция и магния, со всеми с другими добавками в буровые

растворы.

РАСТВОРИМОСТЬ:	 Легко растворяется  в воде без комкообразования.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:	600-700 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ                        	8 % макс.

ТОКСИЧНОСТЬ:	нетоксичен

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS DS FR

WCS DS FR является модифицированным натуральным полимером, высокоэффективным понизителем фильтрации, отвечающим стандарту АНИ (API) 13A,   раздел 11 для крахмалов

Композиция тестового раствора

|  | 4 % раствор NaCl | Насыщенный раствор NaCl |
| --- | --- | --- |
| Пресная вода | 1000 гр | 1000 гр |
| NaCl | 40 гр | 400 гр |
| NaOH | 0,5 гр | 0,5 гр |
| CaCO3 | 50 гр | 50 гр |
| Ксантановая смола | 5 гр | 5 гр |
| WCS ‘DS FR’ | …. | …. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. 4% раствор NaCl

|  | Дозировка WCS DS FR 6 гр.\л |  | Дозировка WCS DS FR 10 гр./л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20оС | 120оС, вращение 16 ч | 20оС | 120оС, вращение 16 ч |
| Пластическая вязкость, сП | 16 | 11 | 16 | 16 |
| Сопротивление сдвигу, Па | 13,41 | 4,31 | 11 | 5,27 |
| Водоотдача, мл\30 мин | 7 | 8 | 9 | 7 |
| рН | 9,9 | 9,3 | 10,1 | 9,4 |

2. Насыщенный раствор NaCl

|  | Дозировка WCS DS FR 6 гр.\л |  | Дозировка WCS DS FR 10 гр./л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20оС | 120оС, вращение 16 ч | 20оС | 120оС, вращение 16 ч |
| Пластическая вязкость, сП | 17 | 11 | 20 | 23 |
| Сопротивление сдвигу, Па | 9,58 | 10 | 12,45 | 10,53 |
| Водоотдача, мл\30 мин | 5 | 6 | 4,5 | 5 |
| рН | 10,4 | 9,2 | 10,1 | 9,2 |

Тестирование крахмала институтом ТомскНИПИНефть

Таблица 1. Свойства 1 %-ного раствора крахмала,  приготовленного на пресной воде.

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ, с | Пл.В, мПа*с | ДНС, дПа | СНС, дПа через |  | Ф, см3/30 мин | рН |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |
| 1 | 1% WCS DS FR | 1,00 | 13,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 15 | 8,37 |

Таблица 2. Влияние добавок реагентов на показатели свойств минерализованных безглинистых растворов.

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ, с | Пл.В, мПа*с | ДНС, дПа | СНС, фунт/100 фт2 через |  | Ф, мл/30 мин | рН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |
| 1 | Р-р 1% Крахмал + 26% NaCl |  | 14,8 | 4,5 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 10 | 7,26 |  |  |
| 2 | Термообработка р-ра 1 |  | 11,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 12 | - |  |  |
| 3 | Р-р 2 % Оснопак LV + 26% NaCl |  | 32,8 | 23 | 28,8 | 2 | 2 | 6 | - |  |  |
| 4 | Термообработка р-ра 3 |  | 15,4 | - | - | - | - | 16 | - |  |  |
| 5 | Р-р 1% Soolim LV + 26 % NaCl |  | 23,6 | 12 | 4,8 | 1 | 1 | 15 | - |  |  |
| 6 | Термообработка р-ра 6 |  | 14,0 | - | - | - | - | 17 | - |  |  |

Примечание: Термообработка проводилась в роликовой печи при температуре 90 оС в течение 6 часов.

Тестирование крахмала ООО «Буровые системы», г. Ижевск

Композиция тестового раствора

| Пресная вода | 1000 гр |
| --- | --- |
| KCl | 50 гр |
| CACl2 | 70 гр |
| CaCO3 | 50 гр |
| Ксантановая смола (Гаммаксан) | 3 гр |
| ПАЦ «Оснопак LV» | 2 гр |
| ПЭС-1 | 3 гр |
| WCS ‘DS FR’ | 30 гр. |

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ, с | Ф, см3/30 мин | рН |
| 1 | 1% WCS DS FR | 1,1 | 44 | 3 | 6,5 |

Примечание: Крахмалы вводили соле-меловую суспензию.

Рекомендуемая дозировка – 10-20 кг на м3, в зависимости от типа раствора и требований к нему.

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем