СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS 'DS HV' – понизитель фильтрации\загуститель для всех типов буровых растворов на водной основе, на основе бурового крахмала, устойчивый к высоким концентрациям бивалентных ионов кальция и магния.

Во многих операция по бурению скважин в интервале от 500 до 3000 м для загущения бурового раствора используются ксантановые полимеры. Однако эти дорогостоящие полимеры не требуются, если только нет необходимости производить наклонное бурение или вскрывать продуктивный интервал, где предпочтительно использовать тиксотропные жидкости. В этом случае может использоваться реагент WCS 'DS HV' вместо ксантановых полимеров.

Для того, чтобы доказать экономическую  эффективность применения реагента              WCS 'DS HV' по сравнению с ксантановыми полимерами, были проведены несколько тестов в различных типах систем бурового раствора на водной основе.

Следует также учитывать, что при использовании ксантановых полимеров также требуется добавление агента-понизителя фильтрации. В случае применения реагента               WCS 'DS HV' этого не требуется, т.к. также он имеет свойство снижать фильтрацию раствора.

Тесты проводились при комнатной температуре и после воздействия температуры   120оС в течение 16 часов. Они показали практически полную идентичность результатов между различными типами буровых растворов на водной основе с применением реагента  WCS 'DS HV' и ксантановых полимеров.

Применение реагента WCS 'DS HV' в количестве 12 кг на 1 м3 раствора обеспечивает получение очень экономичного бурового раствора с требуемыми параметрами по фильтрации и реологии для производства бурения в интервале 500-3000 м.

Буровой раствор с теми же характеристиками, был приготовлен с использованием  ксантановых полимеров в дозировке 5 кг на 1 м3 раствора с одновременными применением бурового крахмала в дозировке 10 кг на 1 м3.

Таким образом, использование реагента WCS 'DS HV' позволяет получить на 50-70 % более экономичный буровой раствор (в пересчете на кубометр раствора), чем использование системы  ксантановый полимер\понизитель фильтрации с такими же свойствами.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Белый сыпучий порошок.

ТИП ПОЛИМЕРА:	Модифицированный буровой крахмал,

СОВМЕСТИМОСТЬ              	Совместим с высокими концентрациями ионов

кальция и магния,

РАСТВОРИМОСТЬ:	 Легко растворяется  в воде без комкообразования.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:	800-850 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ                        	8 % макс.

ТОКСИЧНОСТЬ:	нетоксичен

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS 'DS HV'

Композиция тестового раствора

|  | 4 % раствор NaCl |
| --- | --- |
| Пресная вода | 1000 гр. |
| NaCl | 40 гр. |
| NaHCO3 | 3 гр. |
| Глина | 100 гр. |
| WCS ‘DS HV’ | 14,3 гр. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

|  | Тестовый раствор |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования | Результат |
| Сопротивление сдвигу, Па (при 250С) | Мин. 9,58 | 16,28 |
| Водоотдача, мл\30 мин | Макс. 10 | 4 |

Тестирование крахмала институтом ТомскНИПИНефть

Таблица 1. Свойства 1 %-ного раствора крахмала,  приготовленного на пресной воде.

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ100, с | Пл.В, мПа*с | ДНС, дПа | СНС, дПа через |  | Ф, см3/30 мин | рН |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |
| 1 | 1% WCS DS HV | 1,00 | 13,8 | 12,5 | 115,2 | 19,2 | 21,6 | 12,0 | 7,2-7,6 |
| 2 | 1 % Оснопак В | 1,00 | кап. | 37,5 | 460,8 | 45,6 | 48 | 7,0 | 8,8 |
| 3 | 0,5 % Оснопак В | 1,00 | 12,4 | 18 | 120 | 9,6 | 9,6 | 16,0 | 8,5 |
| 4 | 1% Soolim R | 1,00 | 10,24 | 19 | 86,4 |  |  | 13,5 | 8,9 |

Влияние добавок крахмала на свойства пресных глинистых буровых растворов изучались на 6 %- ной глинистой суспензии.

Исходный глинистый раствор характеризуется водоотдачей 17,5 см3 за 30 мин при р = 0,1МПа, при этом образуется рыхлая фильтрационная корка толщиной 1 мм. Согласно полученным экспериментальным данным добавка к исходному раствору тестируемого реагента в концентрации 0,1 % сопровождается загущением раствора и снижением водоотдачи до 8,5 см3/30 мин.

Таблица 2. Влияние добавок реагентов на показатели свойств минерализованных безглинистых растворов.

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ, с | Пл.В, мПа*с | ДНС, дПа | СНС, фунт/100 фт2 через |  | Ф, мл/30 мин | рН |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 мин | 10 мин |  |  |  |  |
| 1 | 6 % глинопоро-шок на ТВ | 1,040 | 19,23 | 3 | 62,4 | 16 | 21 | 17,5 | 9,61 | рыхлая корка, толщина - 1мм |  |
| 2 | Р-р 1 + 0,1 % Крахмал | 1,04 | 38,04 |  |  | 25 | 49 | 8,5 | 9,5 | плотная корка, толщина – 0,5 мм |  |
| 3 | Р-р 1 + 0,1 % Soolim R | 1,04 | 44,7 | 16 | 96 |  |  | 10,0 | 9,1 |  |  |
| 4 | 1% Крахмал | 1,00 | 13,8 | 12,5 | 115,2 | 19,2 | 21,6 | 12,0 | 7,2-7,6 |  |  |
| 5 | Р-р: 1% Крахмал + 26% NaCl | 1,16 | 12,5 | 11,0 | 108 |  |  | 8,0 | 7,4 |  |  |
| 6 | Термообработ-ка р-ра 5 | 1,16 | 11,6 | 9,5 | 98,4 |  |  | 14,0 | 7,0 |  |  |
| 7 | 0,5 % Оснопак В | 1,00 | 12,4 | 18 | 120 | 9,6 | 9,6 | 16,0 | 8,5 |  |  |
| 8 | Р-р: 0,5 % Оснопак В + 26% NaCl | 1,16 | 11,0 | 19 | 120 |  |  | 15,0 | 8,5 |  |  |
| 9 | Термообработка р-ра 8 | 1,16 | 9,5 | 13 | 84 |  |  | 19,0 | 8,5 |  |  |
| 10 | 1% Soolim R | 1,00 | 10,24 | 19 | 86,4 |  |  | 13,5 | 8,9 |  |  |
| 11 | Р-р: 1% Soolim R + 26 % NaCl | 1,16 | 8,39 | 17 | 62,4 | 2,4 | 2,4 | 9 | - |  |  |
| 12 | Термообработка р-ра 11 | 1,16 | 7,57 | 17 | 55,2 | - | - | 10 | - |  |  |

Примечание: Термообработка проводилась в роликовой печи при температуре 90оС в течение 6 часов.

Тестирование крахмала ООО «Буровые системы», г. Ижевск

Композиция тестового раствора

| Пресная вода | 1000 гр. |
| --- | --- |
| KCl | 50 гр. |
| CaCl2 | 70 гр. |
| CaCO3 | 50 гр. |
| WCS ‘DS HV’ | 15 гр. |
| ПЭС-1 | 3 гр. |

| № | Состав | Показатели свойств раствора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , г/см3 | УВ, с | Ф, см3/30 мин. | рН |
| 1 | 1% WCS DS HV | 1,1 | 76 | 4 | 6,5 |

Примечание: Крахмал вводили соле-меловую суспензию в указанном порядке.

Рекомендуемая дозировка – 10-30 кг на м3, в зависимости от типа раствора и требований к нему.

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем