СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

WCS GUAR R является натуральным полимерным загустителем на основе гуаровой смолы, произведенной из семян растения гуар. WCS GUAR R контролирует водоотдачу бурового раствора.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ТИП	Натуральная гуаровая смола

ВНЕШНИЙ ВИД	Сероватый порошок

ВЛАЖНОСТЬ	ок. 6-12%

рH (1% раствор)	ок.  6-7.2

ИОННЫЙ ХАРАКТЕР	Неионный

ТЕМПЕРАТУРНАЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ	107°С (макс)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

WCS GUAR R может использоваться в пресной, солноватой, насыщенной солями воде и растворе хлорида калия.   WCS GUAR R разжижается при перемешивании и осаждает мелкие твердые тела. Не используйте известь или каустическую соду для контроля за кислотностью. При бурении зеленого цемента, предварительно обработайте систему кальцинированной содой или кислым пирофосфатом калия для снижения pH. Если вода затворения имеет высокую жесткость или кислотность (свыше 11), полимер не будет загущаться. Рекомендуется использование бактерицида. WCS GUAR R может быть сшит боратным сшивателем в дозировке 0,286-0,571 кг/м3, что приведет к быстрому увеличению вязкости.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реологические свойства  WCS GUAR R в пресной воде следующие

| Концентрация, кг/м3 | 600 об/мин | 300 об/мин | Пластическая вязкость, сП | Предел текучести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,774 | 47 | 36 | 11 | 25 |
| 7,139 | 67 | 54 | 13 | 41 |
| 8,567 | 87 | 72 | 15 | 57 |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

WCS GUAR R может добавляться через приемник на скорости 1 мешок в 30 мин. После добавления всего сухого материала для первоначального затворения, перед помещением в скважину, перемешивайте в течение 30 мин для того, чтобы полимер сгустился.  Рекомендуемая дозировка составляет 5,712 – 11,422   кг/м3. Продукт должен храниться  в сухом месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

WCS GUAR R не токсичен.  Во время смешивания необходимо использовать противопылевой респиратор для защиты от вдыхания мелких частиц.

УПАКОВКА

WCS GUAR R поставляется в пятислойных мешках емкостью 25 кг, с полиэтиленовой вкладышем.