СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS PAC TLE –  анионный каборксиметилированный полимер, понизитель фильтрации для буровых растворов на основе хлорида калия, для бурения активных сланцев, продукт на основе  полианионной целлюлозы.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:		Сероватый сыпучий порошок

ТИП ПОЛИМЕРА:		Полианионная целлюлоза

РАСТВОРИМОСТЬ:             		Легко растворяется  в солевых буровых растворах.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:		600-700 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ                        		8 % макс.

АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА		80 % мин.

рН (2 % раствора при

250С)                                      		7-10

СОВМЕСТИМОСТЬ            		 устойчива к воздействию высоких концентраций

моно  и бивалентных катионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+).

Совместима со всеми типами добавок в буровые

растворы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS PAC TLE

Композиция раствора

| Раствор NaCl/KCl (гр.) |  |
| --- | --- |
| Пресная вода | 1000 |
| KCL | 80 |
| NaCL | 40 |
| NaHCO3 | 3 |
| Глина | 60 |
| PAC TLE | … |

Результаты тестирования

Раствор NaCl/KCl

|  | Требования | Значения WCS PAC TLE 5,7 гр./л |
| --- | --- | --- |
| Условная вязкость, сП | Макс. 10 | 5,5 |
| Фильтрация, мл/30 мин. | Макс. 15 | 10 |

Раствор NaCl/KCl

|  |  | Требования | Значения WCS PAC TLE 5,7 гр./л |
| --- | --- | --- | --- |
| Условная вязкость | 650С, вращение 16 часов | Макс. 10 | 3,5 |
|  | 1200С, вращение 16 часов | Макс. 10 | 3 |
| Фильтрация, мл/30 мин. | 650С, вращение 16 часов | Макс. 15 | 10 |
|  | 1200С, вращение 16 часов | Макс. 15 | 12 |

Рекомендуемая дозировка – 5-15 кг на м3, в зависимости от типа раствора и требований к нему.

Срок хранения – 24 месяца

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем