СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS PAC TR –  анионный каборксиметилированный полимер, понизитель фильтрации для буровых растворов на основе хлорида калия, для бурения активных сланцев, полианионная целлюлоза технической чистоты средней вязкости.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:	Сероватый сыпучий порошок

ТИП ПОЛИМЕРА:	Полианионная целлюлоза

РАСТВОРИМОСТЬ:             	Легко растворяется  в солевых буровых растворах.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:	600-700 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ                        	8 % макс.

рН (2 % раствора при

250С)                                      	7-10

СОВМЕСТИМОСТЬ             	устойчива к воздействию высоких концентраций моно

и бивалентных катионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Совместима со

всеми типами добавок в буровые растворы.

ТОКСИЧНОСТЬ:	нетоксична

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS PAC TR

Композиция раствора

| Раствор NaCl/KCl (гр.) |  |
| --- | --- |
| Пресная вода | 1000 |
| KCL | 80 |
| NaCL | 40 |
| NaHCO3 | 3 |
| Глина | 60 |
| WCS PAC TR | … |

Результаты тестирования

Раствор NaCl/KCl

|  | Требования | Значения WCS PAC TR 5,7 гр./л |
| --- | --- | --- |
| Условная вязкость, сП (концентрация WCS PAC TR 8,6 гр./л) | Мин. 30 | 40 |
| Фильтрация, мл/30 мин. | Макс. 15 | 10 |

Раствор NaCl/KCl

|  |  | Требования | Значения WCS PAC TR 5,7 гр./л |
| --- | --- | --- | --- |
| Условная вязкость | 650С, вращение 16 часов | Мин. 10 | 26 |
|  | 1200С, вращение 16 часов | Мин. 10 | 21 |
| Фильтрация, мл/30 мин. | 650С, вращение 16 часов | Макс. 15 | 8 |
|  | 1200С, вращение 16 часов | Макс. 15 | 10 |

Рекомендуемая дозировка – 5-15 кг на м3, в зависимости от типа раствора и требований к нему.

Срок хранения – 24 месяца

Упаковка – 25 кг мешки с полиэтиленовым вкладышем