СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

WCS BETA VFL –  новый, специально разработанный продукт, использующийся в качестве понизителя фильтрации  и загустителя для буровых растворов без твердой фазы, в том числе в растворах для горизонтального бурения, растворов по заканчиванию  и ремонту скважин, на основе органического полимера.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ВНЕШНИЙ ВИД:		Сыпучий порошок от кремового                                                                        До  желтоватого цвета

СОВМЕСТИМОСТЬ:		Совместим со всеми типами буровых растоворов

РАСТВОРИМОСТЬ:             		Превосходная без комкообразования.

НАСЫПНАЯ

ПЛОТНОСТЬ:		500-600 кг/м3

ВЛАЖНОСТЬ:……………………………….. 	макс. 8 %

ТЕМПЕРАТУРНАЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ……………………………. 	До 1700С для понижения водоотдачи

До 1500С для вязкости

ХАРАКТЕРИСТИКИ WCS BETA VFL

WCS BETA VFL может применяться без добавления бентонита или обычных загустителей на основе целлюлозы в буровой раствор, придавать ему желаемый уровень водоотдачи и исключить применение дорогих ксантановых полимеров.

WCS BETA VFL может использоваться для увеличения реологии при горизонтально-направленном бурении, бурении скважин малых диаметров и бурении поверхностного слоя. Применение WCS BETA VFL уменьшает потребность в бентоните практически до нуля, что снижает стоимость приготовления бурового раствора, расходы по транспортировке и хранению, а также расходы по утилизации бурового раствора, т.к. продукт является биоразлагаемым.

Для буровых растворов

| Система раствора | Дозировка WCS BETA VFL, гр./л | Темпе-ратура, 0С | Пласти-ческая вязкость, сП | Сопротивление сдвигу, кг\м2 | Вязкость по Фанну |  | Фильтрацияпо АНИ (API), мл/30 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 об/мин | 3 об/мин |  |
| 4 % NaCl | 10 | 25 | 15 | 1,73 | 14 | 10 | 12 |
|  | 15 |  | 23 | 3,8 | 40 | 35 | 8 |
| Насыщ. NaCl | 10 | 25 | 20 | 1,81 | 13 | 9 | 5 |
|  | 15 |  | 31 | 4,05 | 36 | 31 | 4 |
| Морская вода | 10 | 25 | 14 | 1,69 | 14 | 10 | 18 |
|  | 15 |  | 22 | 3,92 | 44 | 35 | 12 |

Для жидкостей по завершению\ремонту скважин

| Система раствора | Темпера-тура, 0С | Дозировка WCS BETA VFL, гр./л | Пласти-ческая вязкость, сП | Сопротив- ление сдвигу, кг\м2 | Вязкость по Фанну |  | Фильтра-ция по АНИ (API), мл/30 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 об/мин | 3 об/мин |  |
| Насыщ. NaCl | 25 | 15 | 31 | 4,05 | 36 | 31 | 4 |
| Насыщ. KCl | 25 | 15 | 26 | 2,87 | 24 | 18 | 8 |
| Насыщ. NaBr | 25 | 10 | 21 | 1,81 | 14 | 10 | 14 |
| Насыщ.CaCl2 | 25 | 20 | 12 | 0,13 | - | - | 9 |

Для буровых растворов (при повышенной температуре)

| Система раствора | Темпе-ратура, 0С | Дозировка WCS BETA VFL, гр./л | Пласти-ческая вязкость, сП | Сопроти- вление сдвигу, кг\м2 | Вязкость по Фанну |  | Фильтра-ция по АНИ (API), мл/30 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 об/мин | 3 об/мин |  |
| 4 % NaCl | 150 | 10 | 13 | 0,25 | 2 | 2 | 22 |
|  | 150 | 20 | 39 | 2,74 | 8 | 5 | 8,9 |
|  | 170 | 10 | 2 | 0,08 | 1 | 1 | 49 |
|  | 170 | 20 | 4 | 0,13 | 1 | 1 | 7 |
| Насыщ. NaCl | 150 | 10 | 24 | 1,39 | 5 | 4 | 13 |
|  | 150 | 20 | 52 | 5,52 | 27 | 17 | 5 |
|  | 170 | 10 | 4 | 0,08 | 1 | 1 | 65 |
|  | 170 | 20 | 6 | 0,13 | 1 | 1 | 11 |
| K2CO3 | 25 | 10 | 17 | 1,52 | 11 | 8 | 13 |
|  | 25 | 20 | 37 | 6,33 | 77 | 70 | 7 |
|  | 140 | 10 | 12 | 0,08 | 2 | 2 | 10 |
|  | 140 | 20 | 39 | 2,83 | 12 | 9 | 10 |
|  | 150 | 10 | 12 | 1,01 | 2 | 1 | 6,5 |
|  | 150 | 20 | 30 | 0,08 | 5 | 4 | 10 |
|  | 160 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
|  | 160 | 20 | 8 | 0,08 | 1 | 1 | 9 |

Сравнение рабочих характеристик WCS BETA VFL с бентонитом

| Базовый раствор 350 мл + | Т,0С | Вязкость по Фанну, Об\мин. |  |  |  |  |  |  |  | ПВ, сП | СНС, кг\м2 | Ф, АНИ (API), мл/30 мин | рН | Ф, мл/ 7,5 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 300 | 200 | 100 | 60 | 30 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| WCS BETA VFL 1 % | 28 | 69 | 55 | 48 | 39 | 33 | 27 | 15 | 11 | 14 | 1,73 | 42 | 8,8 | 33 |
| Бентонит, 4 % | 25 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0,3 | 28 | 9,3 | 14 |
| Бентонит, 6 % | 26 | 28 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0,67 | 21 | 9,3 | 10 |
| Бентонит, 8% | 27 | 54 | 44 | 41 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 10 | 1,43 | 16 | 9,3 | 8 |
| Бентонит, 10 % | 27 | 76 | 64 | 60 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 12 | 2,19 | 13.5 | 9,1 | 6,5 |
| Бентонит, 12 % | 29 | 186 | 153 | 145 | 138 | 138 | 136 | 136 | 136 | 33 | 5,06 | 12 | 9,1 | 6 |

Базовый раствор – пресная вода 350 мл+ 1 гр. NaHCO3

Рабочие характеристики комбинаций WCS BETA VFL+бентонит и WCS BETA VFL+бентонит премиум

| Базовый раствор 350 мл + | Т,0С | Вязкость по Фанну, Об\мин. |  |  |  |  |  |  |  | ПВ, сП | СНС, кг\м2 | Ф, АНИ (API), мл/30 мин | рН | Ф, мл/ 7,5 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 300 | 200 | 100 | 60 | 30 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
| WCS BETA VFL 1,5 % | 30 | 131 | 109 | 99 | 84 | 75 | 63 | 40 | 32 | 22 | 4,25 | 15 | 8,9 | 10,5 |
| WCS BETA VFL 1 % + Бентонит 2 % | 29 | 42 | 31 | 26 | 20 | 17 | 13 | 7 | 5 | 11 | 0,98 | 11,5 | 8,9 | 5,5 |
| WCS BETA VFL 1 % + Бентонит 4 % | 29 | 48 | 34 | 29 | 22 | 19 | 15 | 9 | 7 | 14 | 0,98 | 13 | 9 | 6 |
| WCS BETA VFL 1,5 % + Бентонит 2 % | 30 | 78 | 62 | 56 | 46 | 40 | 33 | 21 | 17 | 16 | 2,25 | 10 | 8,2 | 5 |
| WCS BETA VFL 1 % + Бентонит премиум 2 % | 30 | 47 | 34 | 30 | 23 | 18 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1,03 | 11 | 9,1 | 5 |
| WCS BETA VFL 1 % + Бентонит премиум 4 % | 31 | 70 | 55 | 50 | 43 | 39 | 35 | 30 | 30 | 15 | 1,95 | 14 | 8,9 | 6,5 |
| WCS BETA VFL 1,5 % + Бентонит премиум 2 % | 30 | 108 | 88 | 79 | 65 | 58 | 50 | 34 | 30 | 20 | 3,23 | 9 | 8,9 | 4 |
| Бентонит премиум 12 % | 30 | 221 | 156 | 137 | 115 | 105 | 98 | 90 | 87 | 65 | 4,45 | 9,5 | 8,6 | 4,5 |

Базовый раствор – пресная вода 350 мл+ 1 гр. NaHCO3

На основании приведенных выше данных можно сделать следующие выводы:

- WCS BETA VFL при дозировке 1 % придает раствору на пресной воде сравнимые  реологические характеристики, как и добавление 9 % бентонита, принимая во внимание, что во время бурения диспергированная глина  из пробуриваемой породы сформирует корку бурового раствора и понизит его водоотдачу.

- WCS BETA VFL толерантен к применению воды, содержащей соли, в то время как бентонит нет.

- Добавление к WCS BETA VFL бентонита/бентонита премиум оказывает отрицательный эффект на реологию и положительный на фильтрационные показатели раствора

- На практике это означает, что требуется только 12-15 % реагента WCS BETA VFL от требуемого объема бентонита, что значительно снижает издержки на транспортировку и хранение

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ОБРАЩЕНИЕ

Храните в сухом, прохладном месте.

УПАКОВКА

WCS BETA VFL  поставляется в мешках весом 25 кг